Santoprene ™  Thermoplastic Rubber Tubing

| I.D.=Inside Diameter O.D.=Outside Diameter |  |
| --- | --- |
| Thermoplastic Rubber Tubing--73A Santoprene (Food Grade) I.D. Size O.D. Size Wall Thickness LBS./C' 1/16 3/16 1/16 1.1 1/8 1/4 1/16 1.6 3/16 5/16 1/16 2.1 3/16 3/8 3/32 3.5 1/4 3/8 1/16 2.6 1/4 7/16 3/32 4.3 ¼ 1/2 1/8 6.3 5/16 7/16 1/16 3.1 5/16 1/2 3/32 5.1 3/8 1/2 1/16 3.6 3/8 9/16 3/32 5.9 3/8 5/8 1/8 8.4 7/16 9/16 1/16 4.2 ½ 5/8 1/16 4.7 ½ 11/16 3/32 7.4 ½ 3/4 1/8 10.5 5/8 13/16 3/32 9.0 5/8 7/8 1/8 12.5 ¾ 1.0 1/8 14.6 1.0 1-1/4 1/8 18.9 Thermoplastic Rubber Tubing - 73A Santoprene (Vacuum Tube Sizes) I.D.Size O.D.Size Wall Thickness LBS./C' 1/8 3/8 1/8 4.2 3/16 9/16 3/16 9.4 ¼ 5/8 3/16 11.0 5/16 13/16 1/4 18.8 3/8 1.0 5/16 28.9 5/8 1-3/8 3/8 50.1 Thermoplastic Rubber Tubing - 64A Santoprene I.D. Size O.D. Size Wall Thickness LBS./C' 1/16 3/16 1/16 1.1 1/8 1/4 1/16 1.6 3/16 5/16 1/16 2.1 3/16 3/8 3/32 3.5 3/16 1/2 5/32 7.1 ¼ 3/8 1/16 2.6 ¼ 7/16 3/32 4.3 ¼ 1/2 1/8 6.3 ¼ .520 .135 6.9 5/16 7/16 1/16 3.1 5/16 1/2 3/32 5.1 3/8 1/2 1/16 3.6 3/8 9/16 3/32 5.9 3/8 5/8 1/8 8.4 7/16 9/16 1/16 4.2 ½ 5/8 1/16 4.7 ½ 11/16 3/32 7.4 ½ 3/4 1/8 10.5 5/8 13/16 3/32 9.0 5/8 7/8 1/8 12.5 ¾ 1.0 1/8 14.6 1.0 1-1/4 1/8 18.9 Thermoplastic Rubber Tubing - 64A Santoprene (Vacuum Tube Sizes) I.D.Size O.D.Size Wall Thickness LBS./C' 1/8 3/8 1/8 4.2 3/16 9/16 3/16 9.4 ¼ 5/8 3/16 11.0 5/16 13/16 1/4 18.8 3/8 1.0 5/16 28.9 5/8 1-3/8 3/8 50.1 |

Call or e-mail requests for pricing to (800) 966-7767 or e-mail: sales@proplas.com

Professional Plastics, Inc.

www.professionalplastics.com