| Polypropylene Tubing I.D.=Inside Diameter O.D.=Outside Diameter |  |
| --- | --- |
| Polypropylene--PP Sizes Approx. Working I.D. Size O.D. Size Wall Thickness LBS./C' PSI@70° F 1/8 1/4 1/16 1.5 272 .170 .250 .040 1.0 149 3/16 5/16 1/16 1.9 196 ¼ 3/8 1/16 2.4 157 3/8 1/2 1/16 3.4 112 ½ 5/8 1/16 4.4 87 .600 .750 .075 6.3 87 5/8 3/4 1/16 5.3 71 ¾ 1 1/8 13.6 110 .814 1 .093 10.5 80 7/8 1 1/16 7.3 52 1 1-1/4 1/8 17.5 87 1-1/4 1-1/2 1/8 21.3 71 1-1/2 1-3/4 1/8 25.2 60 1-3/4 2 1/8 29.1 52 |

# Text boxes

Need help with your order? Call us at 1-800-966-PROS 
or order online at www.professionalplastics.com today!